ГОСТ 10923—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ

РУБЕРОИД

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-производственным объединением «Полимерстройматериалы» Российской Федерации

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

За принятие голосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан | Госстрой Азербайджанской Республики Госупрархитектуры Республики Армения Госстрой Республики Беларусь Минстрой Республики Казахстан Госстрой Кыргызской Республики Минархстрой Республики Молдова Госстрой России Госстрой Республики Таджикистан |

3 ВЗАМЕН ГОСТ 10923—82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ

___________________________________________________________

РУБЕРОИД

Технические условия

Ruberoid. Specifications

___________________________________________________________

Дата введения      1995—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на рубероид — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного состава, состоящего из смеси покровного битума и наполнителя, и посыпки.

Требования настоящего стандарта, изложенные в разделах 3—8, являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические условия:

ГОСТ 12.1.044—89 	Пожаровзрывоопасность веществ и материа-

(СТ СЭВ 4831—84, 	лов. Номенклатура показателей и методы их

СТ СЭВ 6219—88, 	определения

СТ СЭВ 6527—88,

ИСО 4589—84)

ГОСТ 2551—75    	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование

ГОСТ 2678—87   Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 8736—85    	Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9548—74    	Битумы нефтяные кровельные. Технические условия

ГОСТ 21235—75   	Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия

ГОСТ 26627—85   	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки

ТУ 21—22—15    	Посыпка крупнозернистая  для мягкой кровли

ТУ 21—27—84   	Посыпка крупнозернистая цветная для рубероида с применением фосфатного связующего

3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

3.1 В зависимости от марки картона, назначения и вида посыпки рубероид подразделяют на марки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Марка рубероида | Марка картона | Основное назначение | Вид посыпки |
| --- | --- | --- | --- |
| РКК-400 РКК-350 РКЦ-400 РКП-350 РПП-300 РПЭ-300 | 400 350 400 350 300 300 | Для верхнего слоя кровельного ковра То же Для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра; для рулонной гидроизоляции строительных конструкций Для нижних слоев кровельного ковра То же | Крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна Крупнозернистая цветная с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна Пылевидная или мелкозернистая с обеих сторон полотна То же » |

3.2. Рубероид выпускают в рулонах шириной 1000, 1025 и 1050 мм. Предельное отклонение по ширине полотна ±5 мм.

Общая площадь рулона рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 должна быть (10,0±0,5) м2, РКП-350 — (15,0±0,5) м2, РПП-300 и РПЭ-300 — (20,0±0,5) м2.

Допускается по согласованию с потребителем выпуск рулонов другой ширины и площади.

Справочная масса рулона рубероида различных марок приведена в приложении А.

3.3 Условное обозначение рубероида в технической документации и при заказе должно состоять из слова «Рубероид», обозначений марки рубероида и настоящего стандарта.

Пример условного обозначения рубероида марки РКК-400:

Рубероид РКК-400 ГОСТ 10923—93

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Характеристики (свойства)

4.1.1 Рубероид должен соответствовать требованиям  настоящего стандарта и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

4.1.2 Полотно рубероида не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок.

На кромках (краях) полотна рулона не допускается более двух надрывов длиной от 15 до 30 мм. Надрывы свыше 30 мм не допускаются.

4.1.3 Полотно рубероида должно быть плотно намотано в рулоне и не слипаться. Торцы рулона должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой не более 15 мм.

4.1.4 В партии не допускается более 5% составных рулонов, а в одном составном рулоне — более двух полотен рубероида. Длина меньшего из полотен в рулоне должна быть не менее 3 м.

4.1.5 Покровный состав должен быть нанесен на обе стороны по всей поверхности полотна сплошным слоем.

4.1.6 Крупнозернистая или цветная посыпка должна быть нанесена на лицевую поверхность рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 сплошным слоем.

Нижняя поверхность рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 и обе поверхности рубероида марок РКП-350, РПП-300 и РПЭ-300 должны иметь пылевидную или мелкозернистую посыпку.

4.1.7 Рубероид марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 должен иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной (85±15) мм.

4.1.8 Картонная основа рубероида должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе рубероид должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона.

4.1.9 Качественные показатели рубероида в зависимости от марки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Норма для рубероида марок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | РКК-400 РКЦ-400 | РКК-350 | РКП-350 | РПП-300 | РПЭ-300 |
| Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее Масса покровного состава, г/м2, не менее Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более Потеря посыпки, г/образец, не более | 333 (34) 800 2,0 3,0*/2,0** | 313 (32) 800 2,0 3,0 | 274 (28) 800 2,0 — | 216 (22) 500 2,0 — | 225 (23) 600 2,0 — |
| _________ * Для марки РКК-400 ** Для марки РКЦ-400 |  |  |  |  |  |

4.1.10 Рубероид должен быть гибким. При испытании образца рубероида марки РПЭ-300 на брусе с закруглением радиусом (25,0±0,2) мм при температуре (271±1) К [минус (2±1)°С]и всех остальных марок рубероида при температуре (278±1) К [(5±1)°С] на лицевой поверхности образца не должно быть трещин.

4.1.11 Рубероид должен быть теплостойким. При испытании при температуре (353±2) К [(80±2)°С] в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно быть вздутий и следов перемещения покровного слоя.

4.1.12 Рубероид должен быть водонепроницаемым. При испытании при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение не менее 72 ч на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды.

4.1.13 Рубероид, РКЦ-400 должен быть цветостойким. При испытании образца в течение не менее 2 ч не должно быть изменения цвета посыпки.

4.1.14 Материалы, применяемые для изготовления рубероида, должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления рубероида, указаны в приложении Б.

4.2 Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка рубероида — по ГОСТ 2551.

5 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Рубероид относят к группе горючих материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

5.2 Рубероид не должен выделять в атмосферный воздух вредные химические вещества в количествах, превышающих допустимый уровень выделений, приведенный в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование вредного химического вещества | ПДКсс, мг/м3 |
| --- | --- |
| Пентан Гексан Углеводороды суммарное значение (С7, С8, С10, С11) n - Ксилол о - Ксилол Сероуглерод | 25,0 60,0 1,5* 0,2 0,2 0,005 |
| _________ * Для бензина |  |

5.3 В случае загорания битума, покровного состава или рубероида следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный огнетушитель, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки.

Категорически запрещается тушить водой.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Правила приемки рубероида — по ГОСТ 26627.

Размер партии устанавливают в количестве не более 5000 рулонов.

6.2 Водонепроницаемость и водопоглощение следует определять не реже одного раза в месяц и при изменении сырьевых компонентов, концентрации вредных химических веществ, выделяющихся из рубероида, — не реже одного раза в год и при изменении сырьевых компонентов.

7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Методы испытаний рубероида — по ГОСТ 2678, определение концентраций вредных химических веществ, выделяющихся из рубероида, проводят по действующим методическим указаниям.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение рубероида — по ГОСТ 2551.

Срок хранения рубероида — 12 мес со дня изготовления.

По истечении срока хранения рубероид должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия pубepoид может быть использован по назначению.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рубероид должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами [2, 3].

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

Справочная масса рулона рубероида

| Марка рубероида | Справочная масса рулона, кг |
| --- | --- |
| РКК-400 РКЦ-400 РКК-350 РКП-350 РПП-300 РПЭ-300 | 28 30 27 26 26 28 |

Отклонение от справочной массы не является браковочным признаком. Справочная масса рассчитана для рубероида с крупнозернистой и пылевидной посыпкой

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рекомендуемое

Сырье и материалы, применяемые для изготовления рубероида

Битумы нефтяные кровельные   		по ГОСТ 9548

Картон кровельный                           	по действующей технической документации

Тальк и талькомагнезит                       		по ГОСТ 21235

Посыпка крупнозернистая цветная

для рубероида с применением

фосфатного связующего                        	по ТУ 21—27—84

Посыпка крупнозернистая

для мягкой кровли                            		по ТУ 21—22—15

Песок для строительных работ                 	по ГОСТ 8736

Другое сырье или материалы по нормативной документации по стандартизации, утвержденной в установленном порядке, в соответствии с технологическим регламентом на производство рубероида.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

Библиография

1 СПиП II-26—76. Строительные нормы и правила. Часть 1. Нормы проектерования. Глава 26. Кровли.

2 СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.